2021年卫生职称（初中级）考试

《考场密押100题》

>> 口腔医学技术（师）205–专业知识与专业实践能力 <<

1、A1型题

【单】双联曲簧与唇弓配合可纠正小于45°的中切牙外翻，弯制时应注意簧的宽度（  ）

A 不可小于两中切牙的近中边缘嵴

B 不可大于两中切牙的近中边缘嵴

C 不可小于两中切牙的远中边缘嵴

D 不可大于两中切牙的远中边缘嵴

E 以上都不对

答案：D

解析：双联曲簧可矫治小于45°角的中切牙外翻，弯制时应注意簧的宽度不可大于两中切牙的远中边缘嵴。

2、A1型题

【单】以下关于金瓷冠基底冠的描述，哪项是不正确的？（  ）

A 与预备体密合度好

B 支持瓷层

C 金瓷衔接处为刃状

D 金瓷衔接处避开咬合区

E 唇面为瓷层留出0.85～1.2mm间隙

答案：C

解析：金瓷结合区域不能形成刃状，否则烧结的陶瓷没有足够的厚度，容易导致崩瓷。

3、A1型题

【单】改良式HawleyⅡ型保持器的组成部分包括（  ）

A 双曲唇弓、磨牙单臂卡环、塑料基托

B 双曲唇弓、磨牙箭头卡环、颊钩

C 长唇弓、塑料基托

D 双曲唇弓、磨牙卡环、颊钩、塑料基托

E 双曲唇弓、颊钩、塑料基托

答案：C

解析：改良式Hawley保持器I和III型由双曲唇弓、磨牙箭头卡环、塑料基托组成；改良式Hawley保持器II型由长唇弓、塑料基托组成。

4、A1型题

【单】关于模型观测线的表述下列哪项正确？（  ）

A 观测线是牙冠解剖外形最突出的连线，不随观测方向改变而改变

B 观测线是牙冠解剖外形最突出的连线，随观测方向改变而改变

C 观测线是观测杆沿牙冠轴面最突点画出的连线，不随观测方向改变而改变

D 观测线是观测杆沿牙冠轴面最突点画出的连线，随观测方向改变而改变

E 观测线是观测杆沿牙冠表面最突点画出的连线，不随观测方向改变而改变

答案：D

解析：观测线，又称导线，是观测方向下基牙轴面最凸点的连线，随观测方向改变而改变。当牙长轴与分析杆方向一致时，基牙的外形高点线与观测线完全重叠。

5、A1型题

【单】近中基牙向缺隙侧倾斜所划出的观测线是（  ）

A 颊舌、近远中倒凹都大

B 近中倒凹大

C 远中倒凹大

D 颊侧倒凹大

E 舌侧倒凹大

答案：C

解析：近中基牙向缺隙方向倾斜，远中倒凹大，颊、舌面的主要倒凹区靠近缺隙。

6、A1型题

【单】Ⅱ型观侧线基牙的倒凹区在（  ）

A 近缺隙侧

B 远缺隙侧

C 颊侧

D 舌侧

E 近、远缺隙侧倒凹区都大

答案：A

解析：Ⅱ型观测线是指基牙向缺隙方向倾斜，颊、舌面的主要倒凹区靠近缺隙。

7、A1型题

【单】设计可摘局部义齿使用观测器的主要作用是（  ）

A 确定基牙的外形高点线

B 确定卡环各部安放的位置

C 确定基牙数目

D 确定基托伸展范围

E 以上都对

答案：B

解析：观测器用于按共同就位道方向画出基牙的导线，确定基牙的倒凹区与非倒凹区，卡环体位于非倒凹区，卡环臂位于倒凹区。所以导线是卡环设计和制作的依据。

8、A1型题

【单】所谓均凹法就是使可摘局部义齿的共同就位道等于缺隙两端基牙的（  ）

A 牙长轴

B 牙长轴交角的平分线

C 观测线

D 支点线

E 外形高点线

答案：B

解析：均凹法是将模型方向调节在各基牙的近远中向和颊舌向倒凹比较平均的位置，使两端和两侧基牙都有一定程度的倒凹。即共同就位道方向为两端基牙长轴交角的平分线方向。

9、A1型题

【单】填补倒凹的目的是（  ）

A 保证义齿顺利就位

B 提高戴义齿效率

C 节省材料和时间

D 消除基托对牙槽骨、龈乳头等软硬组织的压迫

E 以上都是

答案：E

解析：填补倒凹的目的是为了保证义齿顺利就位，提高戴义齿效率，节省材料，节省时间，消除基托对牙槽骨、龈乳头等软硬组织的压迫。

10、A1型题

【单】下列哪项具有Ⅰ型观测线？（  ）

A 近缺隙侧大，远缺隙侧小

B 近缺隙侧和远缺隙侧都小

C 近缺隙侧和远缺隙侧相等

D 近缺隙侧小，远缺隙侧大

E 近缺隙侧和远缺隙侧都大

答案：D

解析：Ⅰ型观测线具有基牙向缺隙的相反方向倾斜，颊、舌面的主要倒凹区远离缺隙。Ⅱ型观测线是基牙向缺隙方向倾斜，颊、舌面的主要倒凹区靠近缺隙。

11、A1型题

【单】义齿的就位道指的是（  ）

A 义齿的平行戴入的方向

B 义齿的斜向戴入的方向

C 义齿的旋转戴入的方向

D 义齿从缺隙中取出的角度和方向

E 义齿戴入缺隙的方向和角度

答案：E

解析：义齿的就位道是指义齿戴入缺隙的方向和角度，它与义齿从缺隙中取出的角度相同而方向相反。每一副义齿都按原一定的方向和角度戴入缺牙空隙。各类义齿的取戴方向和角度虽有差别，但基本上可分为平行戴入、斜向戴入和旋转戴入3种类型。

12、A1型题

【单】填倒凹的部位（  ）

A 靠近缺隙的基牙、邻缺隙牙邻面的倒凹

B 基托覆盖区内所有余留牙舌面的倒凹及龈缘区

C 妨碍义齿就位的软组织的倒凹

D 骨尖处、硬区和未愈合的伤口处

E 以上都是

答案：E

解析：填补倒凹是为了保证义齿顺利就位，消除基托对牙槽骨、龈乳头等软硬组织的压迫。对靠近缺隙的基牙、邻缺隙牙邻面的倒凹、基托覆盖区内所有余留牙舌面的倒凹及龈缘区、妨碍义齿就位的软组织的倒凹、骨尖处、硬区和未愈合的伤口处都应填补。

13、A1型题

【单】有关填倒凹部位不正确的是（  ）

A 靠近缺隙的基牙邻面的倒凹

B 邻缺隙牙邻面的倒凹

C 靠近缺隙的基牙颊面的倒凹

D 基托覆盖区内所有余留牙舌面的倒凹

E 骨尖处、硬区和未愈合的伤口处

答案：C

解析：填倒凹的部位是靠近缺隙的基牙、邻缺隙牙邻面的倒凹；基托覆盖区内所有余留牙舌面的倒凹及龈缘区；妨碍义齿就位的软组织的倒凹；骨尖处、硬区和未愈合的伤口处。靠近缺隙的基牙颊面的倒凹是固位体要利用的倒凹。

14、A1型题

【单】以下不是设计覆盖义齿暴露牙周基托设计原则的是（  ）

A 尽可能少覆盖龈边缘

B 以金属为邻面边缘

C 基牙数目越多基托暴露可越多

D 暴露牙周基托可消除基托对边缘龈的机械刺激

E 暴露牙周基托增加了基托周围的菌斑堆积，需加强清洁

答案：E

解析：近年的实验研究结果表明，覆盖义齿暴露牙周的基托可减少基托周围的菌斑堆积，防止食物嵌塞，允许自由的唾液冲刷牙龈及一定程度的自洁作用，基牙周围暴露的基托可以方便在戴入义齿时以邻间隙刷清洁根帽周围的邻面，义齿基托邻面可作为导平面自动引导邻间隙刷的刷毛朝向边缘。

15、A1型题

【单】在排列下颌后牙时，应先排列（  ）

A 第一磨牙

B 第二磨牙

C 第一前磨牙

D 第二前磨牙

E 以上均可

答案：A

解析：下颌第一磨牙是一个稳定的咬合标志位。排牙时一般先确定下颌第一磨牙的牙位，其他牙的位置关系才能确定下来。因此该题的答案是A项。

16、A1型题

【单】下列不是前牙具备功能的是（  ）

A 发音

B 美观

C 切割食物

D 捣碎食物

E 以上都是

答案：D

解析：前牙最主要的功能是美观功能，其次是发音和切割功能。捣碎食物是后牙的主要功能，E项是干扰项。因此该题的正确答案是D项。

17、A1型题

【单】后牙的主要功能包括（  ）

A 美观

B 切割

C 发音

D 呼吸

E 咀嚼食物

答案：E

解析：后牙的功能以咀嚼为主，即以压碎、捣细、研磨食物为主。美观、切割、发音主要是前牙的功能，D项是干扰项。因此，该题的正确答案应是E项。

18、A1型题

【单】下面不是人工塑料牙特点的是（  ）

A 色泽好

B 形态多样

C 韧性大

D 耐磨损

E 易调磨

答案：D

解析：人工塑料牙具有色泽自然、形态多样、韧性大、易调磨，与基托为化学性连接等优点，但与瓷牙相比，硬度较差、易磨损，不够致密等是其缺点。因此，该题的正确答案应是D项。

19、A1型题

【单】当导线与牙冠外形高点线一致时表明（  ）

A 牙齿长轴线与水平面垂直的情况下测绘的

B 牙齿长轴线向舌腭侧倾斜的情况下测绘的

C 牙齿长轴线向唇颊侧倾斜的情况下测绘的

D 牙齿长轴线与水平面成一定角度的情况下测绘的

E 确定共同就位道后，基牙的长轴线与水平面垂直的情况下测绘的

答案：E

解析：牙冠外形高点线和导线的区别在于：前者是在牙齿长轴线与水平面垂直的情况下测绘的；后者是在确定共同就位道后测绘的，此时牙齿长轴线不一定与水平面垂直。只有当确定共同就位道后，基牙的长轴线与水平面垂直时，导线与牙冠外形高点线才表现为一致。

20、A1型题

【单】全口义齿制作后堤区的目的是为了有效利用（  ）

A 表面张力

B 吸附力

C 牵张力

D 大气压力

E 咬合力

答案：D

解析：全口义齿能附着在上下颌骨上主要是由于吸附力、表面张力和大气压力等物理作用。上腭前后颤动线之间的组织有一定弹性，通过取模时加压或模型上修整形成后堤区，可使制作出的义齿在该部位能对组织形成一定的压力，起到边缘封闭的作用，在基托和黏膜间形成负压，从而充分利用大气压力的作用来固位。

21、A1型题

【单】上半口义齿蜡基托的封闭区是（  ）

A 腭小凹

B 歆突区

C 上颌结节

D 上颌颊角区

E 上颌后堤区

答案：E

解析：上颌后堤区是上颌义齿基托后缘向组织方向高出的部分，当义齿在口内就位后，义齿后堤与软硬腭交界处的黏膜组织紧密接触，防止空气进入，形成良好的后缘封闭，有利于义齿的固位。

22、A1型题

【单】上下无牙颌的主承托区是（  ）

A 牙槽嵴的唇颊侧

B 牙槽嵴的舌腭侧

C 牙槽嵴顶的部分

D 牙槽嵴的唇颊及舌腭侧

E 牙槽嵴顶及唇颊、舌腭侧

答案：C

解析：主承托区是承担义齿咀嚼压力的主要区域，包括上下颌牙槽嵴顶，以及除上颌硬区之外的硬腭水平部分。副承托区包括上下颌牙槽嵴的唇颊及舌腭侧斜面，不能承担较大的咀嚼压力，可抵抗义齿受到的水平向作用力，利于义齿的稳定。

23、A1型题

【单】以下不是制作暂基托材料的是（  ）

A 蜡片

B 虫蜡板

C 自凝树脂

D 光固化树脂

E 热凝树脂

答案：E

解析：蜡片、虫蜡板、自凝树脂、光固化树脂均为制作暂基托的材料，热凝树脂为制作恒基托的材料。

24、A1型题

【单】下列关于全口义齿蜡型基托的范围，哪项是错误的？（  ）

A 唇颊侧止于唇颊黏膜与牙槽嵴唇颊黏膜的反折线，让开唇颊系带

B 下颌舌侧止于口底黏膜与牙槽嵴舌侧黏膜的反折线，让开舌系带

C 上颌后缘止于腭小凹两侧翼上颌切迹的连线

D 下颌后缘止于磨牙后垫的1/2～2/3

E 以上均正确

答案：C

解析：上颌后缘应在腭小凹后2mm处形成后堤区，以起到边缘封闭的作用。

25、A1型题

【单】基托磨光面外形要求，下列哪项错误？（  ）

A 要有利于固位

B 美观

C 自然

D 表面光洁

E 呈凸面状

答案：E

解析：在基托磨光面的唇、颊、舌、腭面形成凹面，使基托外形与唇、颊、舌肌的作用力方向相适应，从而有利于义齿的固位。

26、A1型题

【单】作为全口义齿的人工牙，下列不是塑料牙优点的是（  ）

A 外形好

B 与基托的结合性好

C 韧性好

D 耐磨性好

E 质地轻

答案：D

解析：塑料牙作为全口义齿的人工牙，与瓷牙比，具有质地轻、韧性好的优点，与基托结合性好，但耐磨性差。

27、A1型题

【单】全口义齿的后牙排列若明显偏离牙槽嵴顶，其可能产生的不利影响不包括（  ）

A 义齿稳定性差，易向颊舌向摆动

B 义齿易造成牙槽嵴压痛

C 义齿会加速牙槽嵴的吸收

D 影响美观

E 义齿容易折断

答案：D

解析：全口义齿的后牙排列若明显偏离牙槽嵴顶，会带来不利的杠杆作用，导致义齿固位稳定性差，颊舌向摆动，造成牙槽嵴压痛，加速牙槽嵴的吸收，上颌全口义齿还容易于中线处折断。

28、A1型题

【单】义齿软衬中如软衬材料厚度大于2mm，最可能出现下列哪个问题？（  ）

A 义齿变形

B 软衬材料聚合不全

C 义齿压痛

D 软衬材料与基托树脂结合不良

E 义齿固位力下降

答案：D

解析：适合的软衬厚度为1～2mm，过厚易导致软衬材料与基托树脂结合不良。

29、A1型题

【单】反装法装盒适用下列哪种义齿类型？（  ）

A 少数前牙缺失的局部活动义齿

B 全口义齿

C 单个后牙缺失的局部活动义齿

D 活动矫治器

E 腭护板

答案：B

解析：反装法是将模型包埋固定在下层型盒，暴露人工牙、基托及支架，以翻到上层型盒；常用于全口义齿或缺牙较多的局部活动义齿。所以答案是B项。

30、A1型题

【单】热凝塑料基托变形的原因，不包括（  ）

A 开盒过早

B 煮牙时间过长

C 基托厚薄不匀

D 装盒压力过大

E 在橡胶期填塞塑料

答案：B

解析：热凝塑料基托变形的原因有：基托厚薄不匀、装盒压力过大、填胶过迟、升温过快、开盒过早。所以答案是B项。

31、A1型题

【单】与间接软衬法相比较，直接软衬法的优点是下列哪项？（  ）

A 衬垫过程易于控制

B 易获得均匀衬垫层

C 操作简单，准确性高

D 对黏膜安全无刺激

E 直接法软衬材料物理性质较好

答案：C

解析：间接法软衬过程易于控制，更易获得均匀衬垫，材料理化性质优于直接法，对黏膜更安全。

32、A1型题

【单】衔接于二段式种植体的植入体头端的辅件除（  ）外。

A 覆盖螺丝

B 愈合基台

C 转移体

D 植入体代型

E 基台代型

答案：D

解析：二段式种植体的辅件主要用于种植义齿的制作，其中植入体代型衔接于基台代型的尾端，并翻制到石膏模型中。

33、A1型题

【单】义齿软衬后出现软衬材料与基托分离，以下哪项因素与之无关？（  ）

A 结合面没有涂布单体

B 结合面涂布单体不均匀

C 重衬过程中义齿表面没有彻底清洁脱脂

D 软衬材料过厚

E 义齿基托过厚

答案：E

解析：软衬材料过厚易导致软衬材料与基托树脂结合不良，而义齿基托厚度不会影响两者的结合。

34、A1型题

【单】隐形义齿铸道的设计正确的是（  ）

A 舌腭侧与唇颊侧各设计一条铸道

B 铸道固定于蜡型上缘下2mm处

C 铸道固定于蜡型中央

D 铸道直径约1～2mm

E 铸道垂直于蜡型表面放置

答案：B

解析：隐形义齿舌腭侧应放置2～5条铸道，唇颊侧放置1～4条铸道，铸道固定于蜡型上缘下2mm处，分铸道直径约2～3mm，主铸道直径约8mm，铸道应与蜡型长轴成45°角，而不是垂直于蜡型表面。

35、A1型题

【单】冠桥熔模制作的材料除（  ）外。

A 自凝树脂

B 光固化树脂

C 树脂蜡

D 硅橡胶

E 铸造蜡

答案：D

解析：熔模制作的材料通常用铸造蜡、树脂蜡、自凝树脂、光固化树脂等材料制作。

36、A1型题

【单】以下哪种类型的固位体适用于牙冠短，相邻两牙有自然间隙的游离端缺失修复？（  ）

A 杆式卡环

B 环形卡环

C 应力中断式卡环

D 联合卡环

E RPI卡环

答案：D

解析：联合卡环又称楔形卡环，多用于设置在游离端缺失另一侧基牙牙冠短，相邻两牙有自然间隙的间接固位体。

37、A1型题

【单】利用一次焊接法焊接金属的特点，不正确的是（  ）

A 准确性高

B 操作简便

C 不易损坏模型

D 焊接无需包埋

E 焊件不易变形

答案：C

解析：一次法焊接存在容易烧坏工作模型的缺点。

38、A1型题

【单】利用银焊法焊接固定矫治器的带环时，银焊合金片应剪成的宽度是（  ）

A 0.5mm

B 1mm

C 1.5mm

D 2mm

E 2.5mm

答案：C

解析：银焊合金片要剪成1.5mm的长条状，以利于熔化和夹持。

39、A1型题

【单】以下主要用来焊接高熔合金的焊接方法是（  ）

A 点焊

B 电阻钎焊

C 银焊

D 微束等离子焊

E 锡焊

答案：D

解析：微束等离子焊利用微束等离子弧作热源，用氢、氦气作保护气体，主要用来焊接不锈钢、钴铬合金和镍铬合金等高熔点合金。

40、A1型题

【单】以下微束等离子焊的优点不包括（  ）

A 热影响区小

B 焊接区范围小

C 焊件氧化少

D 有惰性气体保护

E 成本低廉

答案：E

解析：微束等离子焊的优点是焊接区范围小、有惰性气体保护、焊件氧化少、受热影响范围小。

41、A1型题

【单】焊媒的作用包括（  ）

A 加速焊料熔化

B 有利于焊料流动

C 改善焊料的湿润性

D 抗氧化，清除氧化物

E 促进氧化

答案：D

解析：焊媒可防止被焊金属表面氧化，清除金属表面的氧化膜，保证钎焊过程顺利。

42、A1型题

【单】钻铬合金焊媒的成分包括（  ）

A 硼砂、硼酸、氟化物

B 硼砂、硼酸

C 硼砂

D 氟化物

E 硼酸

答案：A

解析：钴铬合金的焊媒除硼砂和硼酸外还要加入氟化物。

43、A1型题

【单】以下关于焊料焊接的说法不正确的是（  ）

A 又叫钎焊或钎接

B 焊接时被焊金属熔化

C 对材料性能影响较小

D 焊料与焊件的成分不同

E 可以连接异质合金

答案：B

解析：焊料焊接时焊料熔化，被焊金属处于固态，因而对材料性能影响较小。

44、A1型题

【单】影响焊料焊接润湿性的因素不正确的是（  ）

A 金属成分

B 焊媒

C 金属表面粗糙度

D 温度

E 湿度

答案：E

解析：润湿性是液体能均匀地黏附在固体表面的特性，焊料焊接时润湿性的好与差是由被焊金属（包括成分、表面粗糙度、表面是否有氧化物）、焊料、焊媒和温度等条件所决定的。

45、A1型题

【单】焊料焊接过程中，下列哪项措施不能抗氧化？（  ）

A 不能及早在焊接区加焊媒

B 利用氩气保护

C 尽量缩短焊接时间

D 使用吹管的还原火焰

E 真空炉中焊接

答案：A

解析：焊料焊接过程中应该使用吹管的还原火焰、及早在焊接区加焊媒、尽量缩短焊接时间、有条件时可用惰性气体保护或在真空炉中焊接。

46、A1型题

【单】下列哪项不符合焊料性能要求？（  ）

A 熔点与被焊金属相同

B 化学成分与被焊金属接近

C 熔化后流动性大

D 良好的耐腐蚀性

E 不含易蒸发和有毒物质

答案：A

解析：焊接合金的熔点必须低于被焊金属，一般以低于被焊金属100℃为宜。

47、A1型题

【单】对烤瓷合金和瓷粉的性能要求，描述错误的是（  ）

A 有良好的生物相容性

B 有良好的硬度和强度

C 金属的熔点应低于瓷的熔点

D 金属的热膨胀系数略大于瓷粉

E 两者之间可产生牢固的结合力

答案：C

解析：金属的熔点应高于瓷的熔点至少150℃。

48、A1型题

【单】金—瓷热膨胀系数的影响因素包括（  ）

A 金属表面不洁物质的污染

B 金属表面有害元素的污染

C 增加修复体的烘烤次数

D 基底冠表面喷砂处理不当

E 金—瓷结合面除气预氧化不正确

答案：C

解析：界面润湿性的影响因素及金—瓷热膨胀系数的影响因素均能对正常的金—瓷结合产生影响。备选答案中除C项外，其余均是界面润湿性的几个影响因素。而金—瓷热膨胀系数的影响因素包括增加修复体的烘烤次数、烧结温度、升温速率、冷却时间、瓷粉的污染等。

49、A1型题

【单】PFM冠桥的金瓷结合力中下列哪一项为主？（  ）

A 机械结合力

B 压缩结合力

C 化学结合力

D 范德华力

E 分子间作用力

答案：C

解析：以上均是金瓷结合力，其中以化学结合力为主。

50、A1型题

【单】固定桥首选的固位体是（  ）

A 嵌体

B 3/4冠

C 全冠

D 桩冠

E 开面冠

答案：C

解析：全冠能提供足够的固位。

51、A1型题

【单】种植义齿的结构一般是的组成部分包括（  ）

A 植入体＋基台

B 牙种植体＋上部修复体

C 牙种植体＋基台＋上部修复体

D 植入体＋中央固定螺杆＋基台

E 植入体＋牙龈成型器

答案：B

解析：种植义齿是由牙种植体及其支持的上部结构组成的修复体，其中最常用的二段式牙种植体包括植入体和基台等部件。

52、A1型题

【单】种植义齿相对于常规义齿修复具有一定的优点，不包括（  ）

A 种植义齿的支持、固位和稳定功能较好

B 种植义齿修复就是即刻修复，减少患者从失牙到修复的等待时间

C 种植义齿可避免或减少对口腔余留牙的牙体预备

D 种植义齿无基托或基托面积减小，具有良好的使用舒适度

E 种植义齿特别适用于不愿磨牙的患者

答案：B

解析：种植体的植入分为即刻植入和延期植入，种植义齿的修复又可分为即刻修复和延期修复，种植体的即刻植入并即刻修复虽然取得了良好的临床疗效，但是对适应证却有严格的限制，因此并不是所有的种植义齿都可以实现即刻修复。

53、A1型题

【单】牙种植体的组成部件除（  ）外。

A 体部

B 基桩（基台）

C 小连接体

D 愈合帽

E 中央螺栓

答案：C

解析：牙种植体是种植义齿的下部结构，不包括小连接体等上部修复体部件。

54、A1型题

【单】1995年中华口腔医学会在珠海全国口腔种植学术工作研讨会上制订的口腔种植成功标准，除（  ）外。

A 种植体在行使支持和固位义齿的功能条件下无任何临床动度

B 放射学检查显示，种植体周围骨界面无透射区

C 垂直方向的骨吸收不超过手术完成时种植体在骨内部分长度的1/3

D 种植体周围形成稳定的“拟牙周膜”，种植体动度小于1mm

E 种植后无持续和（或）不可逆的下颌管，上颌窦，鼻底组织的损伤，感染和疼痛，麻木，感觉异常等症状

答案：D

解析：1995年制订的口腔种植成功标准是我国口腔种植发展史上的里程碑，它包括：种植体在行使支持和固位义齿的功能条件下无任何临床动度；放射学检查显示，种植体周围骨界面无透射区；垂直方向的骨吸收不超过手术完成时种植体在骨内部分长度的1/3种植后无持续和（或）不可逆的下颌管，上颌窦，鼻底组织的损伤，感染和疼痛，麻木，感觉异常等症状。

55、A1型题

【单】现代口腔种植修复的理论基础是（  ）

A 拟牙周膜理论

B 组织工程牙胚植入技术

C 纤维包裹理论

D 种植体一骨整合理论

E 种植体周膜理论

答案：D

解析：20世纪60年代由Branemark教授提出的种植体一骨整合理论是现代口腔种植的理论基础。

56、A1型题

【单】二段式种植体的组成包括（  ）

A 植入体和基台

B 植入体和愈合帽

C 植入体，愈合帽和中央螺杆

D 植入体和愈合基台

E 植入体和转移体

答案：A

解析：二段式种植体主要由植入体（骨内段）和基台（基桩）组成。

57、A1型题

【单】种植系统制取印模的辅助工具除（  ）外。

A 柱状转移体

B 中央固位螺杆

C 植入体代型

D 基台代型

E 印模帽（篮状转移体）

答案：B

解析：中央固位螺杆是固定基台和植入体的重要部件。

58、A1型题

【单】热凝塑料填塞的最佳时机是（  ）

A 橡胶期

B 稀糊期

C 面团期

D 黏丝前期

E 黏丝后期

答案：C

解析：热凝塑料粉液调和后，聚合变化过程大致可分为六期：湿砂期、稀糊期、黏丝期、面团期、橡胶期、硬化期。因为在面团期，热凝塑料在压力下有一定的流动性和可压缩性且不粘器械，是最适宜填塞的时机。所以答案是C项。

59、A1型题

【单】下述可卸代型根部形态修整步骤正确的是（  ）

A 桃形钨钢钻修整→球形钻修整→修整刀修整

B 球形钻修整→修整刀修整→桃形钨钢钻修整

C 修整刀修整→桃形钨钢钻修整→球形钻修整

D 上述方法可反复交替使用

E 以上说法均不正确

答案：A

解析：代型根部形态的修整先用桃形钨钢钻沿颈缘下方约2mm处做初步形态的修整，去除多余的石膏。再用球钻在放大镜观察下沿着患牙长轴方向平行修整牙颈缘处细小多余的石膏，使患牙颈缘线完全显露出来。对于不便于使用球钻修整的细小部位，可在放大镜下用锐利的修整刀做细微的修整，保证颈缘线的整齐。

60、A1型题

【单】下颌两个中切牙缺失，可摘局部义齿修复。下颌前牙舌侧基托与天然牙及周围组织的接触关系中，哪项不正确？（  ）

A 基托与余留前牙的舌面隆突相密贴

B 基托为基牙颊侧卡环臂的对抗部分

C 避免压迫龈缘

D 应有一定的静压力

E 近龈缘区需缓冲

答案：D

解析：下颌前牙舌侧基托不应与牙龈有静压力，近龈缘区需缓冲，避免压迫龈缘。

61、A1型题

【单】修整可卸代型根部形态应在颈缘下方的距离是

A 2mm

B 10～12mm

C 7mm

D 5mm

E 15mm

答案：A

解析：修整代型根部形态应用桃型钨钢钻沿颈缘下方约2mm处做初步形态的修整，去除多余石膏，再用球形钻在放大镜下仔细修整。

62、A1型题

【单】在制作义齿及充填塑料时具有防止网状连接体下沉作用的是

A 卡环

B 邻面板

C 支架支点

D 大连接体

E 支托

答案：C

解析：支架支点在制作义齿及充填塑料时具有防止网状连接体下沉作用。

63、A1型题

【单】铸造支架的组成部分中，与人工牙起连接作用的是

A 大连接体

B 支架支点

C 邻面板

D 支托

E 网状连接体

答案：E

解析：铸造支架的组成部分中，与人工牙起连接作用的是网状连接体。

64、A1型题

【单】在调拌模型材料过程中调拌时间过长或中途加水再调拌产生的主要不良后果是

A 容易产生气泡

B 降低抗压强度

C 造成脱模困难

D 使模型表面粗糙

E 容易产生裂纹

答案：B

解析：在调拌模型材料过程中调拌时间过长或中途加水再调拌产生的主要不良后果是降低抗压强度。

65、A1型题

【单】热凝塑料的最佳充填期是

A 面团期

B 丝状期

C 湿沙期

D 粥状期

E 橡皮期

答案：A

解析：此期牙托粉被完全溶胀，粘着感消失，可随意塑型。

66、A1型题

【单】女性患者不宜选用的人工牙是

A 颜色稍白

B 切角较钝

C 唇面形态圆

D 切角较锐

E 唇面形态突

答案：E

解析：女性患者不宜选用的人工牙是唇面形态突。牙冠外形及颜色应与患者面型和肤色相匹配。

67、A1型题

【单】弯制尖牙卡环的要求，下列哪项是错误的

A 卡环臂端置于唇面近中，以利用倒凹和利于美观

B 卡环臂端绕过轴面角到达邻面

C 卡环体部的位置不能影响排牙

D 卡环臂贴靠牙龈缘，有利于美观和固位

E 卡环体部要高，以增加环抱力

答案：E

解析：弯制尖牙卡环体部不宜过高，以免妨碍排牙。

68、A1型题

【单】下面哪种不是用作抛光的工具

A 布轮

B 毛刷

C 皮革轮

D 毡轮

E 砂布轮

答案：E

解析：常用的抛光工具包括布轮、毡轮、皮革轮及毛刷等。

69、A1型题

【单】某技术员在修整外形时，发现牙体瓷中有小气泡可能的原因是

A 不透明过厚

B 快速降温

C 金属杂质较薄

D 瓷粉有杂质

E 金属内冠被污染

答案：D

解析：体瓷中出现小气泡可能是由于瓷粉混合中或混合后有杂质造成。

70、A1型题

【单】下列哪项不是焊媒的作用

A 消除焊件表面的氧化物

B 消除焊料表面的氧化物

C 保护焊接区在焊接过程中不被氧化

D 连接焊件之间的物质

E 改善熔化后的焊料对焊件表现的润湿性

答案：D

解析：焊媒的作用是清除焊件、焊料表面的氧化物，保护焊接区在焊接过程中不被氧化，改善熔化后的焊料对焊件表面的润湿性。要求焊媒的熔点和最低作用温度低于焊料的熔点，有很好的流动性。

71、A1型题

【单】用正硅酸乙酯包埋时，撒干石英砂的作用是

A 增强包埋料的强度

B 增强包埋料的透气性

C 增加包埋料的干燥性

D 增加包埋料间的附着

E 增加内外包埋料间的结合

答案：C

解析：用正硅酸乙酯包埋时，撒干石英砂后放入氨气干燥箱中进行快速干燥，使未完全水解的乙氧基组在碱析的作用下迅速凝集，溶剂及水分快速蒸发，形成坚硬的型壳。

72、A1型题

【单】对于铸造核桩蜡型制作完成后的要求，下列哪一项不正确

A 根管外核的蜡型与烤瓷全冠牙体制备后的形态一致

B 根管蜡型可以粗糙些以增加固位

C 两邻面稍向切端聚合2°～4°

D 轴壁光滑无倒凹

E 核的周围留出烤瓷全冠厚度

答案：B

解析：铸造核桩蜡型根管内桩的直径以不超过根径的1/3为宜，以保证足够的抗力。

73、A1型题

【单】以下哪项不属于焊料焊接要点？（  ）

A 焊面清洁好

B 加蜡粘固和砂料包埋

C 只在焊接区局部加热

D 火焰引导焊料流动

E 放准焊料

答案：C

解析：焊接时如果没有充分预热，只在焊接区局部加热，周围的温度太低，热量很快散失，不能达到焊料的熔点，即使焊料融化，亦因周围温度低而不能迅速流布。

74、A1型题

【单】下列选项不是PFM烧烤后在牙本质、切端层中出现气泡的可能原因（  ）

A 瓷粉堆塑时混入气泡

B 烧烤时升温速度过快，抽真空速率过慢

C 烤瓷炉密封圈处有异物，影响真空度

D 基底冠表面多方向打磨

E 瓷粉中混人杂质

答案：D

解析：D项会导致不透明层（遮色层）出现气泡，而不是牙本质层及切端层中出现气泡。其他会导致遮色层出现气泡的可能原因还包括：铸造金属不够、铸造金属多次重复使用、不正确安插铸道及使用不正确的金刚砂车针打磨基底冠。

75、A1型题

【单】某技术员在进行金瓷修复体基底冠表面处理时，用铝砂喷砂去除金一瓷结合面的包埋料后，以下哪一操作步骤是不正确的？（  ）

A 用碳化硅磨除非贵金属基底金一瓷结合面的氧化物

B 用钨刚钻磨除贵金属表面的氧化物

C 一个方向均匀打磨金属表面不合要求的外形

D 使用橡皮轮磨光金属表面

E 防止在除气及预氧化后用手接触金属表面

答案：D

解析：此题目考查考生对金属基底冠桥筑瓷前处理步骤的操作细节。通常分别应用碳化硅和钨刚钻去除非贵金属和贵金属表面的氧化物，在打磨时应该按照一个方向打磨，不可以出现多方向打磨，以防烧结时出现气泡。同时应杜绝用橡皮轮抛光，因为橡皮轮里含有的金属氧化物会黏附在金属基底的表面，当烤瓷烧成时，使瓷牙变色。在除气及预氧化后避免用手接触金属表面，以防带入油污和其他杂质。

76、A1型题

【单】某技术员在堆筑牙体外形后，放入炉膛内烧结，烧烤后发现颜色与比色板相差甚远，可能是下列哪项原因？（  ）

A 遮色瓷太薄

B 遮色瓷太厚

C 金属内冠过厚

D 水分吸除过多

E 构筑体瓷、切瓷、透明瓷时瓷层移行

答案：A

解析：引起烤瓷牙烧结后变色的可能原因包括烤瓷炉内污染、真空度不够或根本未抽真空、不透明层瓷太薄、牙体层瓷太薄等。可以通过清洁炉膛，加厚不透明层、减薄金属内冠、加厚牙体层等方法来解决。

77、A1型题

【单】烤瓷冠经过烧烤后表面光滑度良好，但出现凹凸不平的现象，其可能原因为（  ）

A 烤瓷炉内污染

B 真空不好或没抽真空

C 瓷粉内粗细粒度比例不协调

D 未达到烧烤软化温度和时间

E 不透明瓷层太薄

答案：C

解析：瓷粉内粗细粒度比例不协调，细粒度成分多，由于细粒度软化温度低于粗粒度，因此在烧烤过程中细粒度向下沉，粗粒度处于原来位置，故造成烤瓷冠经过烧烤后表面光滑度良好，但出现凹凸不平的现象。需要注意的是，在筑瓷过程中没有注意吸去多余的水分，在烧结过程中水分多的地方发生大量蒸发而出现塌陷，同样会造成表面凹凸不平的情况出现。

78、A1型题

【单】患者，女，23岁，|1缺失，1|切端轻度腭向，间隙正常，排列人工牙时应（  ）

A 按正常弧度排列

B |1稍偏唇侧排列

C |1牙长轴与中线一致

D |1颜色白

E 瞳切端应轻度腭向与1|协调一致些

答案：E

解析：为了产生前牙对称美，排牙时也应该将匣的切端轻度腭向与同名牙对称协调。因此该题的答案是E。

79、A1型题

【单】患者，男，1|缺失，间隙稍宽，可摘局部义齿修复，排牙时，下列不合适的是（  ）

A 选用同名牙大小相等的人工牙排列，在远中留下较小的间隙

B 选用稍宽牙面后磨改人工牙的切角

C 加大人工牙的近远中向倾斜度

D 选用宽大的人工牙排列

E 选用稍宽牙面后加大人工牙的唇面凸度

答案：D

解析：当缺牙间隙稍大于正常牙的近远中宽度时，排牙时仍然要考虑与对侧同名牙的对称性。具体方法有：选用稍宽牙面后磨改人工牙的切角、加大人工牙的近远中向倾斜度、选用同名牙大小相等的人工牙排列，在远中留下较小的间隙、选用稍宽牙面后加大人工牙的唇面凸度等来增加视觉上的对称性。综合上述选项，该题的答案是D项。

80、A1型题

【单】患者，男，47岁，7621|156缺失，54|6作基牙，前牙区倒凹较大，行可摘局部义齿修复。为保证前牙美观效果义齿就位道的方向应为（  ）

A 由右向左

B 由后向前

C 由前向后

D 由左向右

E 以上都不是

答案：C

解析：选择义齿就位道的一般规律：后牙游离缺失时，一般采取由后向前的就位道；前牙缺失一侧后牙游离缺失，或前后牙同时又缺失者，应尽量采取由前向后的斜向就位道，这样可避免义齿与前部余留牙出现大间隙而影响美观，同时也不影响义齿的固位和稳定。因此，该题的正确答案应是C项。

81、A1型题

【单】采用转移焊接法对金属桥焊接后，口内复位时发现固定桥变形，不能完全复位，不可能的原因是（  ）

A 焊接时间过长

B 转移接触关系过程中，焊件移位

C 焊接时间过短

D 焊接过程中包埋的砂料碎裂

E 取模时未能准确复位

答案：C

解析：由于上颌大连接体受应力比较大，使用普通银焊焊接其强度会受到很大影响，往往使用时间不长又会断裂，较为理想的焊接方法是熔化焊。

82、A1型题

【单】在电阻钎焊焊接固定桥的过程中，焊接工作头如果接触不良，会出现下列哪种情况？（  ）

A 容易击穿固位体

B 焊接变形

C 出现假焊

D 焊头强度低

E 流焊

答案：A

解析：在电阻钎焊的焊接过程中，一定要注意使焊接工作头接触良好，若工作头接触不良，则产生的电阻大，容易击穿固位体。

83、A1型题

【单】用银焊法焊接带环上的附件时，下列哪项做法不恰当？（  ）

A 焊物用砂料包埋固定

B 酒精灯加罩，使火焰保持稳定

C 焊料剪成长条状

D 在焊缝处先加焊媒，后加焊料

E 附件在带环上的位置要合适

答案：A

解析：银焊法焊接固定矫治器带环及附件大多采用手持焊接法，即被焊物不用砂料包埋固定，而用焊镊夹持被焊物直接在酒精灯或汽油吹管的火焰上加热焊接。

84、A1型题

【单】对烤瓷熔附金属桥采用后焊接法焊接时，形成焊料球是为了（  ）

A 焊料能快速有效地充满整个焊接区

B 防止焊料熔化过快

C 使焊料缓慢降温

D 防止焊料熔化过慢

E 使焊料快速熔化

答案：A

解析：在进行炉内焊时，为了便于焊接，使焊料快速有效地充满整个焊接区，需要事先将焊料用吹管火焰烧结成一个球形，形成焊料球。

85、A1型题

【单】下列不属于烤瓷熔附金属桥后焊接的步骤是（  ）

A 利用金属基底冠复制树脂代型

B 将分段桥包埋固定

C 形成焊料球

D 预热

E 火焰引导

答案：E

解析：烤瓷熔附金属桥后焊接法是在烤瓷炉内进行的，故亦称为炉内焊接，无需火焰引导。

86、A1型题

【单】焊接钛制义齿时，采取下来了哪项主要措施？（  ）

A 包埋牢固

B 多加焊媒

C 多加焊料

D 注意抗氧化

E 接触紧密

答案：D

解析：钛材料化学性质活泼，容易发生氧化，因此焊接过程中要采用惰性气体防止氧化。

87、A1型题

【单】当上颌弓略宽于下颌弓时，以下哪种排牙处理方式是错误的？（  ）

A 将上后牙稍排向腭侧

B 加大后牙覆盖

C 选用牙尖斜度较小的人工牙

D 磨改上磨牙舌尖的舌斜面和下磨牙颊尖的颊斜面

E 将下后牙稍排向颊侧

答案：D

解析：应该磨改上磨牙舌尖的颊斜面和下磨牙颊尖的舌斜面，以便颊、舌向排列有较大范围的调整，使上舌尖与下颊尖得以建立较好的咬合接触。

88、A1型题

【单】下列哪项是前牙排成浅覆盖的目的？（  ）

A 便于排牙

B 有利于前牙美观

C 有利于发音和切割功能

D 有利于平分颌间距离

E 有利于义齿的固位和稳定

答案：E

解析：前牙排成浅覆盖虽然使功能受到一些影响，但能使上下前牙排在牙槽嵴顶区，使全口义齿易于获得良好的固位稳定。

89、A1型题

【单】下颌牙弓短于上颌牙弓时，排列后牙时常规采用的是下列哪项方法？（  ）

A 上后牙数不变，下后牙数也不变

B 上后牙数不变，下后牙多排一个前磨牙

C 上后牙数不变，下后牙少排一个前磨牙

D 上后牙多排一个前磨牙，下后牙数不变

E 上后牙少排一个前磨牙，下后牙多排一个前磨牙

答案：C

解析：由于下颌牙弓长度明显短于上颌牙弓，下后牙可通过减数减少一个前磨牙来调整咬合。

90、A1型题

【单】义齿间接法软衬过程中，如充填完基托树脂之后放置时间不足，最可能出现下列哪项问题？（  ）

A 义齿变形

B 软衬材料聚合不全

C 义齿压痛

D 软衬材料与基托树脂结合不良

E 义齿固位力下降

答案：A

解析：义齿间接法软衬过程中，基托树脂充填之后需放置10～15分钟使其变硬，然后再充填软衬材料，如基托树脂放置时间不足，树脂强度不够，在充填软衬材料加压时易导致义齿变形。

91、A1型题

【单】以下关于冠内附着体和冠外附着体的描述不正确的是（  ）

A 冠内和冠外附着体均可用在固定义齿中调整就位道方向

B 冠外附着体的应用对基牙大小的要求比冠内附着体低

C 冠外附着体的主要作用是固位作用

D 冠内附着体可为义齿提供固位、稳定、支持作用

E 冠外附着体可用于修复游离端和非游离端牙列缺损的患者，冠内附着体则用于修复非游离端牙列缺损的患者

答案：E

解析：冠外附着体的主要作用是固位作用，由于其结构设计较为灵活，易于设计应力中断、扣锁等装置，故多应用于游离端义齿，尤其是缺牙区牙槽嵴条件差时。冠内附着体同样可用于游离端缺牙，需采用多基牙设计，牙槽嵴条件较好，以减少对基牙造成的扭力。

92、A1型题

【单】以下关于缓冲型和非缓冲型冠外附着体的描述不正确的是（  ）

A 非缓冲型冠外附着体常需采用两个或多个基牙形成联冠

B 缓冲型冠外附着体的义齿戴入后，允许义齿在各方向上有轻微的运动

C 缓冲型冠外附着体能为义齿提供更好支持作用

D 当缺牙区牙槽嵴条件差时，应采用缓冲型冠外附着体

E 缓冲型冠外附着体能减小传递到基牙上的侧方扭力

答案：C

解析：缓冲型冠外附着体允许义齿在各方向上有轻微的运动，对义齿支持作用较非缓冲型弱。

93、A1型题

【单】种植义齿的结构一般是的组成部分包括（  ）

A 植入体＋基台

B 牙种植体＋上部修复体

C 牙种植体＋基台＋上部修复体

D 植入体＋中央固定螺杆＋基台

E 植入体＋牙龈成型器

答案：B

解析：种植义齿是由牙种植体及其支持的上部结构组成的修复体，其中最常用的二段式牙种植体包括植入体和基台等部件。

94、A1型题

【单】种植义齿相对于常规义齿修复具有一定的优点，不包括（  ）

A 种植义齿的支持、固位和稳定功能较好

B 种植义齿修复就是即刻修复，减少患者从失牙到修复的等待时间

C 种植义齿可避免或减少对口腔余留牙的牙体预备

D 种植义齿无基托或基托面积减小，具有良好的使用舒适度

E 种植义齿特别适用于不愿磨牙的患者

答案：B

解析：种植体的植入分为即刻植入和延期植入，种植义齿的修复又可分为即刻修复和延期修复，种植体的即刻植入并即刻修复虽然取得了良好的临床疗效，但是对适应证却有严格的限制，因此并不是所有的种植义齿都可以实现即刻修复。

95、A1型题

【单】牙种植体的组成部件除（  ）外。

A 体部

B 基桩（基台）

C 小连接体

D 愈合帽

E 中央螺栓

答案：C

解析：牙种植体是种植义齿的下部结构，不包括小连接体等上部修复体部件。

96、A1型题

【单】1995年中华口腔医学会在珠海全国口腔种植学术工作研讨会上制订的口腔种植成功标准，除（  ）外。

A 种植体在行使支持和固位义齿的功能条件下无任何临床动度

B 放射学检查显示，种植体周围骨界面无透射区

C 垂直方向的骨吸收不超过手术完成时种植体在骨内部分长度的1/3

D 种植体周围形成稳定的“拟牙周膜”，种植体动度小于1mm

E 种植后无持续和（或）不可逆的下颌管，上颌窦，鼻底组织的损伤，感染和疼痛，麻木，感觉异常等症状

答案：D

解析：1995年制订的口腔种植成功标准是我国口腔种植发展史上的里程碑，它包括：种植体在行使支持和固位义齿的功能条件下无任何临床动度；放射学检查显示，种植体周围骨界面无透射区；垂直方向的骨吸收不超过手术完成时种植体在骨内部分长度的1/3种植后无持续和（或）不可逆的下颌管，上颌窦，鼻底组织的损伤，感染和疼痛，麻木，感觉异常等症状。

97、A1型题

【单】现代口腔种植修复的理论基础是（  ）

A 拟牙周膜理论

B 组织工程牙胚植入技术

C 纤维包裹理论

D 种植体一骨整合理论

E 种植体周膜理论

答案：D

解析：20世纪60年代由Branemark教授提出的种植体一骨整合理论是现代口腔种植的理论基础。

98、A1型题

【单】二段式种植体的组成包括（  ）

A 植入体和基台

B 植入体和愈合帽

C 植入体，愈合帽和中央螺杆

D 植入体和愈合基台

E 植入体和转移体

答案：A

解析：二段式种植体主要由植入体（骨内段）和基台（基桩）组成。

99、A1型题

【单】种植系统制取印模的辅助工具除（  ）外。

A 柱状转移体

B 中央固位螺杆

C 植入体代型

D 基台代型

E 印模帽（篮状转移体）

答案：B

解析：中央固位螺杆是固定基台和植入体的重要部件。

100、A1型题

【单】热凝塑料填塞的最佳时机是（  ）

A 橡胶期

B 稀糊期

C 面团期

D 黏丝前期

E 黏丝后期

答案：C

解析：热凝塑料粉液调和后，聚合变化过程大致可分为六期：湿砂期、稀糊期、黏丝期、面团期、橡胶期、硬化期。因为在面团期，热凝塑料在压力下有一定的流动性和可压缩性且不粘器械，是最适宜填塞的时机。所以答案是C项。